TANIM

Çift komponentli poliüretan esaslı,  suya ve neme dayanıklı üstün özelliklere sahip Solventsiz (%100  ) bir yapıştırıcıdır.

KULLANIM YERİ

Play groundların ( Poliüretan kauçukların ) beton zemin üzerine yapıştırılmasında kullanılır.

ÖZELLİKLER

•  Çift komponentli bir malzemedir.

•  Suya ve neme dayanıklıdır, üstün izolasyon özelliği vardır.

• Tarak ile çekildiğinde izi yüzeyde kalıcıdır. Beton tarafından emilmediği için, daha güçlü bir  sağlar.

•  Tutkalın film yapısı kullanıma uygun sertlik ve esnekliğe sahip olup aşırı yüklenmelere dayanıklıdır.

•  Ani ısı değişikliklerine (sıcak-soğuk) dayanıklıdır.

•   Karışımı kolaydır. Kısa sürede kullanıma hazır hale gelir.

•   Kuvvetli yapıştırma sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

| Renk | - KOMPONENT | II KOMPONENT |
| --- | --- | --- |
|  | Yeşilimsi krem rengi | Koyu Kahverengi (Sertleştirici) |
| Viskozite Cp(25ºC ) | 130,000-230.000 | 150-250 |
| Yoğunluk (25ºC | 1,79 gr/cm3  0,02 | 1,22-1,24 gr/cm3 |
| Kullanma oranı | 9 | 1 |
| Kap ömrü Kullanma zamanı İlk Kuruma Son kuruma Tam kürlenme Sertlik (DIN 53505) Çekme Direnci Uygulama Sıcaklığı | 20 ºC de 200 cc ~ 30 Dakika 20 C de ~ 40-60 Dakika 20 C de ~ 8-10 Saat 24 saat 20 ºC de 7 Gün 85–90 (Shore A ) 50-60 (Shore D ) 3,5 N/mm2  0,5 N/mm2 10–40ºC |  |

- KO MPONENT                   II. KOMPON

# UYGULAMA

•II. Komponent (sertleştirici) I. Komponente(ana komponent)  ilave edilir.

•Homojen bir renk elde edilinceye kadar karıştırılır.

•Elde edilen karışım macun tarağı ile çekilir.

•Hazırlanan karışım ~30 dak. içerisinde tüketilmelidir.

•Ürünün katılaşmaya başlama süresi 20ºC de ~50-60 dak.

•Poliüretan Yapıştırıcı sürüldükten sonra en geç 30 dakika içinde poliüretan kauçuklar yere yapıştırılmalıdır.

•Uygulama miktarı zeminin durumuna göre 1,5–2 Kg/m²

# DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

•Uygulanacak yüzeyler kuru ve temiz olmalıdır.

•Tatbikat sırasında yüzeylere bulaşmış tutkal 5–10 dakika içerisinde tinerle temizlenmelidir.

•Göze kaçması durumunda, göz bol su ile çalkalanmalı ve zaman geçirmeden doktora başvurulmalıdır.

•Çalışma esnasında eldiven kullanılması faydalıdır.

•Araç ve gereçler kullanım sonunda tiner, aseton vb. ile temizlenmelidir.

# DEPOLAMA

Orijinal ambalajında, oda sıcaklığında 1 yıl depolanabilir.

AMBALAJ TİPİ

I.Komponent 9 Kg. Plastik kova veya teneke ambalaj

II. Komponent 1 Kg. Plastik Bidon veya teneke ambalaj

Bu yayındaki bilgiler bizim profesyonelce elde ettiğimiz bilgilerimize ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Ürünlerimizin uygulanması ve kullanımı denetimimiz dışında bulunduğundan önerilerin hiçbiri garantimiz dâhilinde değildir.