TANIM

Çift komponentli poliüretan esaslı bir macundur. Suya ve neme dayanıklıdır.

Solventsiz (% 100  ) bir  malzemedir.

Mekanik gerilmelere dayanıklıdır.

KULLANIM YERİ: Özellikle beton üzerine sürülerek betondaki boşlukların, çatlakları , çukurları

doldurarak   daha iyi bir yüzey oluşmasını sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

| Renk | - KOMPONENT | II KOMPONENT |
| --- | --- | --- |
|  | krem rengi | Koyu Kahverengi (Sertleştirici) |
| Viskozite Cp(25ºC ) | 15.000- 20.000 | 150-250 |
| Yoğunluk (25ºC ) | 1,50 gr/cm3  0,02 | 1,22-1,24 gr/cm3 |
| Kullanma oranı | 10 | 2 |
| Kap ömrü (25ºc Kullanma Zamanı (25ºc ) Jelleşme Zamanı(25ºc İlk Kuruma(25ºc) Son kuruma zamanı(25ºc) Tam kürlenme (25ºc) Sertlik (DIN 53505) Uygulama Miktarı(25ºc Su Emme Uygulama Sıcaklığı | 200 cc ~ 30 Dakika ~ 40-60 Dakika 1-1,5 saat 4-5 Saat 24 saat 7-8 gün 80-–90 (Shore A ) 40-50 (Shore D ) 150 – 250 gr/m2 1h 100 ºC: 0,3 – 0,6% 24 h 25 ºC: 0,1 -0,4% 10-40 ºC |  |

UYGULAMA

II. Bileşen, I. Bileşenin içerisine ilave edilir.

Elle veya uygun bir aletle iki birleşeni homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır.

Beton üzerine PU-7401 PMT  Emprenye astar uygulanmış  yüzey üzerine  mala ile düz bir zemin olacak şekilde uygulanır. ayrıca ara kat üzerin son düzleme işlemi içinde uygulanabilir.

Uygulama yüzeylerinde nem bulunmamalıdır.

UYGULAMA SONRASI İŞLEMLER

Her kullanım sırasında birleşenlerin bulunduğu bidonların havada mevcut nemle temasının mümkün olduğunca az olmasına gayret edilmelidir. Gerekli miktarlar alındıktan hemen sonra bidonlar yeniden kapatılmalı ve bir sonraki kullanıma kadar ağızları kapalı tutulmalı.

DEPOLAMA

İki birleşen, orijinal ambalajlarında ve 10–40  ºC sıcaklık ortamında saklanmalıdır

Bu koşullarda,  raf ömrü 12 aydır.

Her iki birleşen de rutubet ve nemden uzak tutulmalıdır.

Açıldıktan sonra, kuru ortamda muhafaza edilir.

UYARILAR

Uygun eldiven, ağız-burun maskesi ve kıyafet giyinmelidir.

Sertleşme öncesinde karışıma veya birleşenlere temastan kaçınılmalıdır.

Cilde temas edilmesi halinde, temas eden cilt, sıcak su ve deterjanla en az 5 dakika süre ile yıkanmalıdır.

AMBALAJ TİPİ

I.Bileşen 10 Kg, Plastik kova ambalaj

II. Bileşen 2 Kg Plastik bidon ambalaj

Bu yayındaki bilgiler bizim profesyonelce elde ettiğimiz bilgilerimize ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Ürünlerimizin uygulanması ve kullanımı denetimimiz dışında bulunduğundan önerilerin hiçbiri garantimiz dâhilinde değildir.