TANIM

Çift  komponentli, solventsiz poliüretan esaslı, nem düşürücü özelliği de olan emprenye astarıdır. Nem problemi olan her türlü beton zeminde PU–7405–PMT betondaki nem ile reaksiyona girerek nem oranını düşürür ve aynı zamanda kumlanmayı önleyerek beton yüzeyini sağlamlaştırır.

KULLANIM YERİ

Poliüretan bazlı yapıştırıcılar ve yüzey kaplamalarının izosiyanat içeren grupları neme karşı çok duyarlıdır. İzosiyanat grupları su ile reaksiyona girerek karbondioksit gazı ortaya çıkarır ve bu; süngerimsi bir yapı oluşturarak şişmelere neden olur. Yapışma kuvvetlerini azaltır. PU–7405–PMT her tip kuru betonda; %50–55 (GANN cihazı ölçüm değeri) oranındaki nemi, aderansda sorun yaratmayacak nem oranlarına (%30–35 Gann Cihazı ölçüm değeri) indirme işleminde kullanılır. Poliüretan bazlı sistemler ile uyumludur. Özellikle deniz kenarı, bodrum katları gibi sürekli nemli ortamlarda bulunan beton yüzeylerin; yapıştırma ve boyama işlemlerine hazırlanmasında ya da yeni dökülmüş beton veya şap uygulamalarında (GANN cihazı ile ölçüm yapıldıktan sonra) kullanılır. Her türlü beton ve çimento esaslı gözenekli yapılara derinlemesine nüfuz ederek gözenekleri tıkar ve nemli ortamlarda alttan gelecek nemin etkisini azaltır.

Yüzey kalitesi düşük beton yüzeylerde kumlanma ve tozlanma oluşabilir. Buda yapıştırıcıların ve yüzey kaplamalarının yapışma kuvvetlerini zayıflatır. PU–7405–PMT kumlanmayı ve tozlanmayı önleyerek yapışma için sağlam bir yüzey elde edilmesini sağlar.

AVANTAJLARI

-10 °C ile +120 °C arasında deformasyona uğramaz.

Alttan ısıtmalı zeminlerde rahatlıkla uygulanabilir.

Kumlanmayı önler, yüzeyi sağlamlaştırır.

Yapışma kuvvetlerini arttırır.

Beton içine penetrasyon kabiliyeti yüksektir.

Beton gözeneklerini doldurarak alttan gelecek neme karşı bariyer oluşturabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Renk					: I. Komp Sarımtırak ,	 II. Komp  kahverengi

Yoğunluk(20 ºC,gr/cm³)		:1,1–1,2

Katı Madde				:. %100

Kullanma oranı                               : I. KOMP+II KOMP=  6+2

Kullanma Süresi			: Karıştırıldıktan sonra 30 dak içinde kullanılmalı

İlk Kuruma (20 ºC,saat)		:2-3

Sertleşeme Süresi(Saat)		: 24

Ortam ve Zemin Sıcaklığı		:Uygulama ortam sıcaklığı +10°C altında ve +30 °C üstünde olmamalı

Bu değerler tipik değerler olup sapmalar olabilir.

UYGULAMA

NEM KAYNAKLARI

İç Kaynaklı Nem

Normalde beton, harç ve şap üretiminde çimento için gerekli kimyasal reaksiyon su ihtiyacı kullanılan çimentonun %20-30’u arasındadır. Fakat uygulamada işlenebilirlik sağlamak için çimentonun %50-100’ü arasında su kullanılır. Bu kullanılan fazla suyun betondan uzaklaşması ortam nemine ve sıcaklığa bağlıdır. Yeni dökülmüş beton, şap nihai mukavemetinin büyük bir çoğunluğunu 28 günde tamamlar. Bu yüzden de sağlam bir yüzey oluşumu için minimum 28 gün beklenmesi önerilir.

Dış Kaynaklı Nem

Yapıların nemli toprak üstünde bulunması, yağmura ve akan sulara maruz kalması dış kaynaklı nem sebebi olabilir. Her iki nem kaynağına karşı gerekli ölçümler yapıldıktan sonra beton yüzeyde gerekli işlemler yapılmalıdır.

Yüzey Hazırlama

PU–7405–PMT uygulama yapılacak yüzeyde yağ, vaks, gres, su iticiler, toz, tutunmamış serbest parçalar ve beton kür malzemesi olmamalı.

Karıştırma

Polyfıx PU -7405-PMT çift komponentli olup A:B-6:2 (ağırlık) oranlarında karıştırılarak kullanılır.

çift Komponentli poliüretan sistemlerde tavsiye edilen karışım oranlarında A ve B

komponentlerinin homojen karışımı maksimum performans açısından çok önemlidir.Önce A

komponenti karıştırılarak çökme varsa homojen hale getirilir..A komponentinin içine

B komponenti dökülür.  200-300 dvr/dak bir karıştırıcı ile minimum 3  dakika karıştırılır.Ambalaj

çeperleri ve dip tarafları karıştırıcı kanatları ve mala  ile iyice sıyrılır.

Uygulama

A ve B komponentlerinin homojen olarak karıştığından emin olunmasından hemen sonra

Polyfıx PU -7405-PMT yüzey hazırlığı yapılmış zemine  0,3-0.4 Kg/m² arasında olacak

şekilde taraklı mala  ve rulo  ile  uygulanır.

çift Komponentli Poliüretan sistemler neme karşı daha reaktif olması dolayısı ile uygulamadan

sonraki 24 saat boyunca yüzeyin su ile teması önlenmelidir. Aksi halde kabarmalar olabilir.

miktarlarda karıştırma yapılabilir.

UYGULMA ARAÇLARI

Uygulama  Taraklı mala ve rulo  ile yapılır

SARFİYAT

1 m²’ye  0,2-0.3 Kg

TEMİZLİK

Yaş iken Polyfıx selülozik tiner   ile yapılır.. Kürünü aldıktan sonra mekanik olarak temizlenmelidir.

RAF ÖMRÜ

Orijinal ambalajlarında 15-25 ºC arasında kuru koşullarda muhafaza edilmeli. Direkt güneş

ışığına maruz kalmamalı. Bu koşullarda raf ömrü 1 yıldır

AMBALAJ

A Komponent i 6 Kg    ambalaj

B Komponenti  2 Kg  ambalaj

1 takım 8 kg

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Koruyucu gözlük ve eldiven giyin.Sürekli buharına maruz kalmayın.

Sık sık deri ile temasından sakının.

Göze,ağza,burna temas etmesi durumunda bol suyla yıkayın ve gerekirse medikal yardım isteyin.

Kullanma esnasında sıgara içmeyin.Ateş ile yaklaşmayın.